CASCĂ DE PROTECŢIE PENTRU POMPIERI, model HPS 6200

Calota exterioară, confecţionată din Duroplast, deosebit de rezistentă la temperaturile înalte provocate de flacara deschisa sau de caldura radianta. Ofera maxima protectie la penetrare si impact, in conditiile unui nivel extrem de inalt de caldura.

Vizorul, conform  EN 14458, protejeaza intreaga fata si este confectionat din polisulfon (nuanta chihlimbar), foarte stabil la temperaturi inalte si tratat antizgâriere pe ambele fete.

Sisteme de conectare casca-masca Q-fix si S-fix

Casca HPS 6200 poate fi conectata la masca FPS 7000. Sistemul de conectare Q-fix este primul sistem de acest fel, cu caracteristici de siguranta imbunatatite, care permite intr-un mod simplu si sigur conectarea mastii faciale FPS 7000 la casca HPS 6200 (patent DE 102005024508B3).

Calota exterioara este realizata prin tehnologia SMC (sheet moulding compound), ceea ce garanteaza robustetea si rezistenta la flacara.

Confortul in purtare este imbunatatit si prin cureaua de fixare sub barbie, a carei lungime poate fi reglata printr-un sistem de fixare Velcro. Pentru a  putea fi purtata si de catre persoane care au  marimi mai mici, 50 sau 51, este disponibila o dublura suplimentara integrata in carcasa castii.

Bariera de flacara si caldura integrata asigura un climat mai confortabil in interiorul castii. De asemenea, pentru a imbunatati confortul in purtare, a fost crescuta sensibilitatea acustica prin modificarea captuselii de protectie din zona urechilor. Curelele sunt confectionate din Nomex rezistent la foc, iar banda de protectie a capului din piele ecologica.

Date tehnice

| Marime | Universala, ajustabila pentru marimi de la 52 la 64 si optional pentru marimile 50 si 51 |
| --- | --- |
| Greutate | Cca. 1.365 g |
| Calota exterioara | Duroplast armat cu tesatura aramidica, rezistent la temperaturi inalte |
| Culoare | Vezi codurile de comanda Alte combinatii de culori, la cerere |
| Conectarea mastii | Conectare la masti cu adaptor "Supra" si la masca Drager FPS 7000 |
| Material interior | Rezistent la flacara, curele din Nomex, banda de protectie a capului din piele ecologica, suport cap cu sistem de ajustare rapida pentru purtarea mastilor integrale cu curele de fixare sau sistem de fixare in 5 puncte |
| Sistem de fixare | Curele de fixare sub barbie in 3-puncte/curea de gat din aramide cu fixare-eliberare rapida |
| Vizor | Confectionat din polisulfon grosimea 2 mm, tratat antizgariere pe ambele fete, cleme de prindere pe ambele parti, aprobat EN 14458 |
| Clasa de izolatie electrica | E2, E3 |
| Caldura radianta | 14 kW/sq m |
| Stabilitate la temperatura scazuta | Pana la - 40(C |
| Aprobari si teste | EN 443:2008 tip B combinatia casca-masca conform DIN 58610 |

Date comanda

| Denumirea | Cod de comanda |
| --- | --- |
| Drager HPS 6200 versiunea standard placa frontala negru mat vizor din polisulfon, fara benzi reflectorizante |  |
| Casca luminiscenta | R56550 |
| Casca alba | R56530 |
| Casca rosie | R56540 |
| Casca albastra | R56560 |
| Casca galben zinc | R56570 |
| Casca neagra | R56580 |
| Casca galben luminos | R56590 |
| Drager HPS 6200 calota exterioara si placa frontala in aceiasi culoare vizor din polisulfon, fara benzi reflectorizante |  |
| Luminiscenta | R56566 |
| Alb | R56576 |
| Rosu | R56586 |
| Albastru | R56596 |
| Galben zinc | R56606 |
| Negru | R56616 |
| Galben luminos | R56626 |
| Drager HPS 6200 placa frontala negru mat, stil roman vizor din polisulfon, fara benzi reflectorizante |  |
| Luminiscenta | R57255 |
| Alb | R57256 |
| Rosu | R57257 |
| Albastru | R57258 |
| Galben zinc | R57259 |
| Negru | R57260 |
| Galben luminos | R57261 |
| Accesorii |  |
| Protectia cefei |  |
| Protectia cefei din piele | R57405 |
| Protectia cefei Alu/Nomex | R56622 |
| Protectia cefei Nomex, scurta, confectionata din Nomex impregnat cu fluorcarbon | R56620 |
| Protectia cefei Nomex, 4 straturi, model belgian, antistatica, rezistenta la acizi si baze | R56621 |
| Protectia cefei lunga din lana 100%, cu margini din Nomex, model olandez, impermeabila la apa si produse petroliere, ignifug | R56623 |
| Protectia cefei din Nomex 3 straturi, model olandez | R58015 |
| Benzi reflectorizante |  |
| Benzi reflectorizante argintii, ignifuge | R56029 |
| Benzi reflectorizante galbene, ignifuge | R56141 |
| Set de modele pentru pozitionarea benzilor reflectorizante | R56120 |
| Lanterna PX1 LED – aprobare Ex | R62350 |
| Suport lanterna S-Fix | R56700 |
| Ochelari de protectie, certificati conform EN 166, clasa optica 1, clasa mecanica B | R56076 |
| Geanta pentru transport si depozitare casca+accesorii | R68555 |

Protectia cefei din piele						Protectia cefei Alu/Nomex III

cod R57405 								cod R56622

Protectia cefei Nomex, scurta,			Protectia cefei din Nomex 3 straturi, model olandez

cod R56620 								cod R58015

Protectia cefei Nomex, 4 straturi					Protectia cefei lunga din lana 100%

model belgian, cod R56621                                                                 model olandez, cod R56623

Ochelari de protectie 							Geanta transport si depozitare

cod R56076     							                         cod R68555

Lanterna PX1 LED – aprobare Ex

cod R62350