CASCĂ DE PROTECŢIE PENTRU POMPIERI, model HPS 4500

Date tehnice

| Marime | H2: 48-61 cm H3: 56-64 cm |
| --- | --- |
| Greutate | H2: cca. 995 g ÷ 5% H3: cca. 1060 g ÷ 5% |
| Calota exterioara | Duroplast armat cu tesatura aramidica si fibre de sticla, rezistent la temperaturi inalte |
| Material interior | Rezistent la flacara, lavabil, confectionat din Nomex/Aramid, banda protectie transpiratie din piele ecologica, protectie par din poliester |
| Vizor (optional) | - Confectionat din polifenilsulfon (nuanta ambra), grosimea 2 mm, tratat anti-zgariere pe ambele parti, conform EN 14458:2004 - Confectionat din policarbonat (clar), grosime 2 mm, conform EN 166 |
| Clasa de izolatie electrica | E2, E3 |
| Caldura radianta | 14 kW/m2 |
| Stabilitate la temperatura scazuta | Pana la - 40(C |
| Aprobari casca | EN 443:2008 - tip A Solas, MED |
| Aprobari vizor | EN 166 (vizor PC) EN 14458 (vizor polifenilsulfon) |

| Denumirea | Cod de comanda |
| --- | --- |
| Drager HPS 4500 cu protectia marginilor, benzi reflectorizante si suport ochelari |  |
| Fotoluminiscent, marimea H2 | R62451 |
| Fotoluminiscent, marimea H3 | R62452 |
| Alb, marimea H2 | R62453 |
| Alb, marimea H3 | R62454 |
| Rosu, marimea H2 | R62455 |
| Rosu, marimea H3 | R62456 |
| Negru, marimea H2 | R62457 |
| Negru, marimea H3 | R62458 |
| Galben luminos, marimea H2 | R62459 |
| Galben luminos, marimea H3 | R62460 |
| Accesorii |  |
| Vizor |  |
| Vizor din policarbonat (PC), certificat conform EN 166 si conform EN 443:2008, in combinatie cu casca |  |
| Vizor PC H2, tratat antizgariere | R62494 |
| Vizor PC H3, tratat antizgariere | R62495 |
| Vizor din polisulfon (PPSU), certificat conform EN 14458 si conform EN 443:2008, in combinatie cu casca |  |
| Vizor PPSU H2, tratat antizgariere | R62496 |
| Vizor PPSU H3, tratat antizgariere | R62497 |
| Ochelari de protectie, certificati conform EN 166, clasa optica 1, clasa mecanica B | R56076 |
| Spray anti-aburire pentru vizor | R56542 |
| Re-umplere spray anti-aburire pentru vizor | R56554 |
| Protectia cefei |  |
| Protectia cefei din piele | R57405 |
| Protectia cefei Alu/Nomex III | R56622 |
| Protectia cefei Nomex, lunga | R57299 |
| Protectia cefei Nomex cu fluorcarbon, scurta | R56620 |
| Protectia cefei Nomex, 4 straturi, model belgian antistatica, rezistenta la acizi si baze | R56621 |
| Protectia cefei lunga din lana 100%, cu margini din Nomex, model olandez, impermeabila la apa si produse petroliere, ignifug | R56623 |
| Protectia cefei din Nomex 3 straturi, model olandez | R58015 |
| Benzi reflectorizante |  |
| Set benzi reflectorizante argintii pentru HPS4500 H2 | R62461 |
| Set benzi reflectorizante argintii pentru HPS4500 H3 | R62462 |
| Geanta pentru transport si depozitare casca+accesorii | R68555 |
| Lanterna casca pompieri |  |
| Lanterna PX1 LED – aprobare Ex | R62350 |
| Lanterna PX2 LED | R62352 |
| Suport lanterna Parasnap pentru lanterna PX1 | R62355 |
| Suport lanterna Parasnap pentru lanterna PX2 | R62357 |
| Accesoriu de fixare pe partea stanga pentru suport lanterna PX1 si PX2 | R62353 |
| Accesoriu de fixare pe partea dreapta pentru suport lanterna PX1 si PX2 | R62354 |

Protectia cefei din piele						Protectia cefei Alu/Nomex III

cod R57405 								cod R56622

Protectia cefei Nomex, scurta,			Protectia cefei din Nomex 3 straturi, model olandez

cod R56620 								cod R56620

Protectia cefei Nomex, 4 straturi					Protectia cefei lunga din lana 100%

model belgian, cod R56621                                                                 model olandez, cod R56623

Ochelari de protectie 					Geanta transport si depozitare

cod R56076     							cod R68555

Lanterna PX1 LED – aprobare Ex 					Lanterna PX2 LED

cod R62350							     cod R62352